**Канат полиамидный тросовой свивки (ПАТ) по ГОСТ 30055-93 и ТУ 8121-022-00461221-2004**

| **Диаметр, мм** | **Количество прядей** | **Масса упаковочной единицы, кг** | **Количество м в 1кг** | **Линейная плотность, ктекс** | **Разрывная нагрузка, кгс** | **Цена, руб за кг с НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 15 | 95 | 10 | 260 | 416.40 |
| 5 | 3 | 15 | 63 | 16 | 420 | 416.40 |
| 6 | 3 | 15 | 45 | 22 | 420 | 416.40 |
| 7 | 3 | 15 | 33 | 30 | 820 | 398.40 |
| 8 | 3 | 9\23 | 25,00 | 40 | 1080 | 379.20 |
| 10 | 3 | 12\56 | 16,13 | 62 | 1660 | 379.20 |
| 11 | 3 | 16\56 | 13,33 | 75 | 2010 | 379.20 |
| 13 | 3 | 25\55 | 9,52 | 105 | 2810 | 379.20 |
| 16 | 3 | 35 | 6,33 | 158 | 4240 | 379.20 |
| 19 | 3 | 50 | 4,48 | 220 | 5970 | 379.20 |
| 22 | 3 | 69 | 3,33 | 300 | 7990 | 373.20 |
| 26 | 3 | 90 | 2,38 | 420 | 11170 | 373.20 |
| 29 | 3 | 120 | 1,92 | 520 | 13560 | 373.20 |
| 32 | 3 | 146 | 1,59 | 630 | 16000 | 373.20 |
| 37 | 3 | 180 | 1,19 | 850 | 21000 | 373.20 |
| 40 | 3 | 210 | 1,01 | 990 | 23950 | 363.60 |
| 48 | 3 | 316 | 0,70 | 1420 | 33600 | 363.60 |
| 56 | 3 | 447 | 0,52 | 1930 | 44750 | 363.60 |
| 64 | 3 | 520 | 0,39 | 2520 | 57590 | 363.60 |
| 72 | 3 | 730 | 0,30 | 3208 | 71970 | 363.60 |