### Канат полиамидный плетёный 8-ми прядный (ПАПл8) по ГОСТ 30055-93 и ТУ 8121-022-00461221-2004

|  |
| --- |
|  |
| **Диаметр, мм** | **Количество прядей** | **Масса упаковочной единицы, кг** | **Количество м в 1кг** | **Линейная плотность, ктекс** | **Разрывная нагрузка, кгс** | **Цена, руб за кг с НДС** |
| 16 | 8 | 36 | 6,02 | 158 | 4240 | 478.80 |
| 18 | 8 | 46 | 5,00 | 200 | 5360 | 478.80 |
| 20 | 8 | 57 | 3,85 | 245 | 6640 | 478.80 |
| 24 | 8 | 82 | 2,68 | 355 | 9620 | 478.80 |
| 26 | 8 | 90 | 2,38 | 409 | 11170 | 478.80 |
| 28 | 8 | 112 | 1,96 | 485 | 12640 | 478.80 |
| 32 | 8 | 146 | 1,51 | 630 | 16000 | 464.40 |
| 36 | 8 | 185 | 1,17 | 800 | 19880 | 464.40 |
| 40 | 8 | 220 | 0,96 | 990 | 23950 | 394.80 |
| 44 | 8 | 277 | 0,75 | 1200 | 28500 | 394.80 |
| 48 | 8 | 310 | 0,70 | 1420 | 33600 | 394.80 |
| 56 | 8 | 420 | 0,52 | 1930 | 44750 | 394.80 |
| 64 | 8 | 550 | 0,40 | 2520 | 57590 | 394.80 |
| 72 | 8 | 690 | 0,31 | 3190 | 71970 | 394.80 |
| 80 | 8 | 850 | 0,25 | 3940 | 87860 | 394.80 |
| 88 | 8 | 1050 | 0,21 | 4770 | 104700 | 394.80 |
| 96 | 8 | 1150 | 0,18 | 5680 | 120800 | 394.80 |
| 104 | 8 | 1370 | 0,15 | 6660 | 145560 | 394.80 |
| 112 | 8 | 1690 | 0,13 | 7720 | 168000 | 394.80 |
| 120 | 8 | 2000 | 0,11 | 8870 | 191900 | 394.80 |
| 128 | 8 | 2440 | 0,09 | 10100 | 217530 | 394.80 |