### Канат полипропиленовый тросовой свивки 3-х прядный (ППТ) по ГОСТ 30055-93 и ТУ 8121-024-00461221-04

| **Диаметр, мм** | **Количество прядей** | **Масса упаковочной единицы, кг** | **Количество м в 1кг** | **Линейная плотность, ктекс** | **Разрывная нагрузка, кгс** | **Цена, руб за кг с НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 4,8\9 | 129,87 | 7,7 | 225 | 312.00 |
| 5 | 3 | 7 | 85,47 | 11,7 | 350 | 307.20 |
| 6 | 3 | 11 | 59,17 | 16,9 | 480 | 302.40 |
| 8 | 3 | 6 | 31,25 | 32 | 845 | 289.20 |
| 10 | 3 | 9 | 23,26 | 43 | 1240 | 278.40 |
| 11 | 3 | 12 | 18,52 | 54 | 1510 | 261.60 |
| 12 | 3 | 14 | 15,63 | 64 | 1770 | 261.60 |
| 13 | 3 | 17 | 12,82 | 78 | 2110 | 261.60 |
| 14 | 3 | 19 | 11,48 | 87 | 2440 | 261.60 |
| 16 | 3 | 25 | 9,01 | 111 | 3020 | 261.60 |
| 18 | 3 | 31 | 7,04 | 142 | 3850 | 261.60 |
| 19 | 3 | 37 | 6,06 | 165 | 4290 | 261.60 |
| 20 | 3 | 38 | 5,81 | 172 | 4640 | 261.60 |
| 22 | 3 | 46 | 4,76 | 210 | 5560 | 261.60 |
| 24 | 3 | 55 | 4,03 | 248 | 6500 | 261.60 |
| 26 | 3 | 64 | 3,44 | 291 | 7620 | 261.60 |
| 28 | 3 | 75 | 2,95 | 339 | 8560 | 261.60 |
| 29 | 3 | 83 | 2,75 | 364 | 9190 | 261.60 |
| 30 | 3 | 85 | 2,60 | 385 | 9780 | 261.60 |
| 32 | 3 | 97 | 2,27 | 440 | 10760 | 261.60 |
| 34 | 3 | 110 | 2,02 | 494 | 12030 | 248.40 |
| 36 | 3 | 120 | 1,83 | 547 | 13560 | 248.40 |
| 37 | 3 | 135 | 1,63 | 615 | 14580 | 248.40 |
| 38 | 3 | 135 | 1,63 | 615 | 14780 | 248.40 |
| 40 | 3 | 150 | 1,47 | 680 | 16400 | 248.40 |
| 48 | 3 | 229 | 0,96 | 1040 | 22830 | 248.40 |
| 50 | 3 | 250 | 0,88 | 1130 | 24360 | 248.40 |
| 56 | 3 | 310 | 0,70 | 1420 | 30270 | 248.40 |
| 60 | 3 | 360 | 0,61 | 1630 | 34500 | 248.40 |
| 64 | 3 | 407 | 0,54 | 1850 | 39100 | 248.40 |
| 72 | 3 | 510 | 0,43 | 2340 | 49100 | 248.40 |