### Канат полипропиленовый плетеный 8-ми прядный (ПППл8) по ГОСТ 30055-93 и ТУ 8121-024-00461221-2004

| **Диаметр, мм** | **Количество прядей** | **Масса упаковочной единицы, кг** | **Количество м в 1кг** | **Линейная плотность, ктекс** | **Разрывная нагрузка, кгс** | **Цена, руб за кг с НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8 | 25 | 8,70 | 115 | 3020 | 429.60 |
| 18 | 8 | 33 | 6,76 | 148 | 3850 | 429.60 |
| 20 | 8 | 40 | 5,59 | 179 | 4640 | 429.60 |
| 22 | 8 | 49 | 4,55 | 220 | 5560 | 331.20 |
| 24 | 8 | 57 | 3,86 | 259 | 6500 | 331.20 |
| 26 | 8 | 67 | 3,28 | 305 | 7620 | 331.20 |
| 28 | 8 | 78 | 2,82 | 355 | 8560 | 331.20 |
| 32 | 8 | 100 | 2,17 | 460 | 10700 | 324.00 |
| 36 | 8 | 129 | 1,71 | 585 | 13560 | 294.00 |
| 38 | 8 | 143 | 1,54 | 650 | 14780 | 294.00 |
| 40 | 8 | 155 | 1,39 | 720 | 16400 | 294.00 |
| 44 | 8 | 193 | 1,14 | 880 | 19670 | 294.00 |
| 48 | 8 | 210 | 0,96 | 1040 | 22830 | 284.40 |
| 52 | 8 | 270 | 0,82 | 1220 | 26400 | 284.40 |
| 56 | 8 | 290 | 0,70 | 1420 | 30270 | 284.40 |
| 60 | 8 | 360 | 0,61 | 1630 | 34560 | 284.40 |
| 64 | 8 | 350 | 0,54 | 1850 | 39100 | 284.40 |
| 72 | 8 | 425 | 0,43 | 2340 | 49100 | 284.40 |
| 80 | 8 | 525 | 0,34 | 2900 | 60450 | 294.00 |
| 88 | 8 | 680 | 0,28 | 3510 | 72480 | 294.00 |
| 104 | 8 | 1078 | 0,20 | 4900 | 97860 | 294.00 |