### Канат полиэтиленовый высокопрочный пропитанный по ТУ 8121-071-00461221-2009

|  |
| --- |
|  |
| **Диаметр, мм** | **Количество прядей** | **Масса упаковочной единицы, кг** | **Количество м в 1кг** | **Линейная плотность, ктекс** | **Разрывная нагрузка, кгс** | **Цена, руб за кг с НДС** |
| 5 | 12 | 50-100м | 66,6 | 15,0 | 2500 | 5 929.20 |
| 6 | 12 | на заказ | 47,6 | 21,0 | 3600 | 5 173.20 |
| 7 | 12 | 30,50,100м | 35,0 | 28,0 | 4900 | 5 455.20 |
| 8 | 12 | на заказ | 27,02 | 37,0 | 6400 | 4 860.00 |
| 9 | 12 | 50-100м | 21,2 | 47,0 | 8100 | 5 346.00 |
| 10 | 12 | 50-100м | 17,2 | 58,0 | 10000 | 5 259.60 |
| 11 | 12 | на заказ | 14,3 | 70,0 | 10450 | 4 780.80 |
| 12 | 12 | 50-100м | 11,7 | 85,0 | 12670 | 5 259.60 |