### Шнуры плетеные из ПЭ мононити для лееров по ТУ 8198-020-00461221-2006

|  |
| --- |
|  |
| **Диаметр, мм** | **Количество прядей** | **Масса упаковочной единицы, кг** | **Количество м в 1кг** | **Линейная плотность, ктекс** | **Разрывная нагрузка, кгс** | **Цена, руб за кг с НДС** |
| 10 | 8 | 15 | 28,2 | 35,50 | 900 | 564.00 |
| 10 | 12 | 15 | 25,7 | 38,90 | 900 | 451.20 |
| 12 | 12 | 15 | 18,0 | 55,70 | 1300 | 428.40 |
| 12 | 8 | 15 | 19,7 | 50,80 | 1300 | 534.00 |
| 14 | 8 | 17 | 15,8 | 63,20 | 1500 | 534.00 |
| 14 | 12 | 17 | 13,2 | 75,60 | 1765 | 428.40 |
| 16 | 8 | 17 | 11,0 | 90,60 | 2200 | 534.00 |
| 16 | 12 | 17 | 10,0 | 99,80 | 2300 | 428.40 |